Controles de calidad para las membranas y tarjetas de soporte

| Clave | MPMNC01 | Nombre | Membrana de nitrocelulosa 10 µm | Descripción | Membrana de nitrocelulosa MDI CNPF-SN12, usada en pruebas rápidas. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Determinación | Código | Especificación | Criterio de aceptación | Sistema | Resultado obtenido | Dictamen |
| Aspectos | MAVI-04 | 1.- Polvo | 1.- Sin polvo | Selección Sin/Con | Sin/Con polvo | Cumple/No cumple |
|  |  | 2.- Manchas y/o suciedad | 2.- Sin manchas y/o suciedad | Selección Sin/Con | Sin/Con manchas y/o suciedad | Cumple/No cumple |
|  |  | 3.- Rasgaduras | 3.- Sin rasgaduras | Selección Sin/Con | Sin/Con rasgaduras | Cumple/No cumple |
|  |  | 5.- Deformidad o deterioro | 5.- Sin deformidad o deterioro | Selección Sin/Con | Sin/Con deformidad o deterioro | Cumple/No cumple |
| Longitud y/o grosor | MAVI-11 | Ancho | 25 mm ± 1 mm | Campo numérico decimal Ancho [ ] mm | Ancho XX mm | Cumple/No cumple |
|  |  | Grosor | 150-180 µm ± 10 µm | Campo numérico decimal Grosor [ ] µm | Grosor XX µm | Cumple/No cumple |
| Tiempo de flujo capilar | MAVI-09 | Tiempo de migración en 4 cm de membrana. | ≤ 150 segundos ± 10 segundos | Captura [ ] segundos | Tiempo de migración en 4 cm de membrana XX segundos | Cumple/No cumple |

| Clave | MPMNC02 | Nombre | Membrana de nitrocelulosa 12 µm | Descripción | Membrana de nitrocelulosa MDI CNPC-SS12, usada en pruebas rápidas. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Determinación | Código | Especificación | Criterio de aceptación | Sistema | Resultado obtenido | Dictamen |
| Aspectos | MAVI-04 | 1.- Polvo | 1.- Sin polvo | Selección Sin/Con | Sin/Con polvo | Cumple/No cumple |
|  |  | 2.- Manchas y/o suciedad | 2.- Sin manchas y/o suciedad | Selección Sin/Con | Sin/Con manchas y/o suciedad | Cumple/No cumple |
|  |  | 3.- Rasgaduras | 3.- Sin rasgaduras | Selección Sin/Con | Sin/Con rasgaduras | Cumple/No cumple |
|  |  | 5.- Deformidad o deterioro | 5.- Sin deformidad o deterioro | Selección Sin/Con | Sin/Con deformidad o deterioro | Cumple/No cumple |
| Longitud y/o grosor | MAVI-11 | Ancho | 25 mm ± 1 mm | Campo numérico decimal Ancho [ ] mm | Ancho XX mm | Cumple/No cumple |
|  |  | Grosor | 155-190 µm ± 10 µm | Campo numérico decimal Grosor [ ] µm | Grosor XX µm | Cumple/No cumple |
| Tiempo de flujo capilar | MAVI-09 | Tiempo de migración en 4 cm de membrana. | ≤ 125 segundos ± 10 segundos | Captura [ ] segundos | Tiempo de migración en 4 cm de membrana XX segundos | Cumple/No cumple |

| Clave | MPMNC03 | Nombre | Membrana de nitrocelulosa 12 µm (115 sec) | Descripción | Membrana de nitrocelulosa AXIFLOW AXC115-CG25, usada en pruebas rápidas. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Determinación | Código | Especificación | Criterio de aceptación | Sistema | Resultado obtenido | Dictamen |
| Aspectos | MAVI-04 | 1.- Polvo | 1.- Sin polvo | Selección Sin/Con | Sin/Con polvo | Cumple/No cumple |
|  |  | 2.- Manchas y/o suciedad | 2.- Sin manchas y/o suciedad | Selección Sin/Con | Sin/Con manchas y/o suciedad | Cumple/No cumple |
|  |  | 3.- Rasgaduras | 3.- Sin rasgaduras | Selección Sin/Con | Sin/Con rasgaduras | Cumple/No cumple |
|  |  | 5.- Deformidad o deterioro | 5.- Sin deformidad o deterioro | Selección Sin/Con | Sin/Con deformidad o deterioro | Cumple/No cumple |
| Longitud y/o grosor | MAVI-11 | Ancho | 25 mm ± 1 mm | Campo numérico decimal Ancho [ ] mm | Ancho XX mm | Cumple/No cumple |
|  |  | Grosor | 180-200 µm ± 10 µm | Campo numérico decimal Grosor [ ] µm | Grosor XX µm | Cumple/No cumple |
| Tiempo de flujo capilar | MAVI-09 | Tiempo de migración en 4 cm de membrana. | ≤ 125 segundos ± 10 segundos | Captura [ ] segundos | Tiempo de migración en 4 cm de membrana XX segundos | Cumple/No cumple |

| Clave | MPTS01 | Nombre | Tarjeta de soporte de 6x30cm | Descripción | Tarjeta de soporte usada en pruebas con cartucho. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Determinación | Código | Especificación | Criterio de aceptación | Sistema | Resultado obtenido | Dictamen |
| Aspectos | MAVI-04 | 1.- Polvo | 1.- Sin polvo | Selección Sin/Con | Sin/Con polvo | Cumple/No cumple |
|  |  | 2.- Manchas y/o suciedad | 2.- Sin manchas y/o suciedad | Selección Sin/Con | Sin/Con manchas y/o suciedad | Cumple/No cumple |
|  |  | 5.- Deformidad o deterioro | 5.- Sin deformidad o deterioro | Selección Sin/Con | Sin/Con deformidad o deterioro | Cumple/No cumple |
| Longitud y/o grosor | MAVI-11 | Largo total | 300 mm ± 2 mm | Campo numérico decimal Largo total [ ] mm | Largo total de XX mm | Cumple/No cumple |
|  |  | Ancho total | 60 mm ± 1 mm | Campo numérico decimal Ancho total [ ] mm | Ancho total de XX mm | Cumple/No cumple |
|  |  | Zona almohadilla absorbente | 20 mm ± 0.5 mm | Campo numérico decimal Zona almohadilla absorbente [ ] mm | Zona almohadilla absorbente de XX mm | Cumple/No cumple |
|  |  | Zona membrana | 25.5 mm ± 0.5 mm | Campo numérico decimal Zona membrana [ ] mm | Zona membrana de XX mm | Cumple/No cumple |
|  |  | Zona almohadilla muestra | 15.5 mm ± 0.5 mm | Campo numérico decimal Zona almohadilla muestra [ ] mm | Zona almohadilla muestra de XX mm | Cumple/No cumple |
|  |  | Grosor | 400-550 µm ± 50 µm | Campo numérico decimal Grosor [ ] µm | Grosor de XX µm | Cumple/No cumple |

| Clave | MPTS02 | Nombre | Tarjeta de soporte de 8x30cm | Descripción | Tarjeta de soporte usada en pruebas con cartucho. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Determinación | Código | Especificación | Criterio de aceptación | Sistema | Resultado obtenido | Dictamen |
| Aspectos | MAVI-04 | 1.- Polvo | 1.- Sin polvo | Selección Sin/Con | Sin/Con polvo | Cumple/No cumple |
|  |  | 2.- Manchas y/o suciedad | 2.- Sin manchas y/o suciedad | Selección Sin/Con | Sin/Con manchas y/o suciedad | Cumple/No cumple |
|  |  | 5.- Deformidad o deterioro | 5.- Sin deformidad o deterioro | Selección Sin/Con | Sin/Con deformidad o deterioro | Cumple/No cumple |
| Longitud y/o grosor | MAVI-11 | Largo total | 300 mm ± 2 mm | Campo numérico decimal Largo total [ ] mm | Largo total de XX mm | Cumple/No cumple |
|  |  | Ancho total | 80 mm ± 1 mm | Campo numérico decimal Ancho total [ ] mm | Ancho total de XX mm | Cumple/No cumple |
|  |  | Zona almohadilla absorbente | 24 mm ± 0.5 mm | Campo numérico decimal Zona almohadilla absorbente [ ] mm | Zona almohadilla absorbente de XX mm | Cumple/No cumple |
|  |  | Zona membrana | 25 mm ± 0.5 mm | Campo numérico decimal Zona membrana [ ] mm | Zona membrana de XX mm | Cumple/No cumple |
|  |  | Zona almohadilla muestra | 31 mm ± 0.5 mm | Campo numérico decimal Zona almohadilla muestra [ ] mm | Zona almohadilla muestra de XX mm | Cumple/No cumple |
|  |  | Grosor | 430-550 µm ± 50 µm | Campo numérico decimal Grosor [ ] µm | Grosor de XX µm | Cumple/No cumple |